陕西未来能源化工有限公司

煤制油分公司气化炉洗涤冷却管

技术规格书

编制：

校核：

审核：

批准：

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

2018年1月

目录

1  总则	1

2  适用的规范与标准	1

3  技术要求	2

4  供货范围及工作范围	4

5  产品保证	4

6  资料交付	5

7  技术与售后服务	5

8  包装及运输	6

9  交货	6

10  附件	6

# 1  总则

1.1本技术规格书用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司气化装置气化炉备件洗涤冷却管采购，对材料的结构形式、制造要求，供货范围、试验与检验、交货周期等问题进行了说明，提出了最低限度的要求。

1.2洗涤冷却水管要有质量合格证明文件，如发现有质量问题，投标方必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果。

1.3 洗涤冷却水管运抵项目现场后，招标方组织相关部门共同对货物进行验收。如果投标方未按照要求按时到场，招标方可自行组织验收，验收结果投标方认可。

1.4投标方应具有近5年（2013年1月1日以后）内8套及以上高于相似于洗涤冷却管激冷环组件、洗涤冷却管降液管的业绩，且在安装调试运行中未发现质量问题，无任何劣绩，同时提供相应的业绩证明材料（其业绩证明材料以合同复印件并加盖公章为准）。业绩表应注明供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等信息。

# 2  适用的规范与标准

1）招标方提供的工艺数据及其它文件。

2）GB150-2011					《钢制压力容器》

3）NB/T47014-2011			《承压设备焊接工艺评定》

4）NB/T47015-2011			《压力容器焊接规程》

5）NB/T47008-2010			《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》

6）NB/T47010-2010			《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

7）JB/T4730-2005				《承压设备无损检测》

8）NB/T47018-2011			《承压设备用焊接材料订货技术条件》

9）HG/T2387-2007			 	《工业设备化学清洗质量标准》

10）美国机械工程师协会		 (ASME)

11）美国材料试验学会			 (ASTM)

12）美国国家标准学会			 (ANSI)

13）JB/T14976					《流体输送用不锈钢无缝钢管》

14）HG/T20615-2009			《钢制管法兰型式、参数(美洲体系)》

15）HG/T20631-2009			《钢制管法兰用缠绕式环垫(美洲体系)》

16）HG/T20202-2000			《脱脂工程施工及验收规范》

17）ASME16.5-2003			《钢制管法兰型式、参数》

18）HG/T20629-2009			《钢制管法兰用柔性石墨复合垫片》

19）GB713-2008			  	《锅炉和压力容器用钢板》

20）ASTM SA336			  	《板材选用标准》

21）GB/T985-88			  	《气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

未尽事宜按国家、行业有关标准执行，而且优先按就高和就严的标准执行并满足气化炉的稳定运行。

# 3  技术要求

3.1气化炉洗涤冷却管材料选用国内外有质量保证能力和相应业绩的供方生产的材料。INCOLOY825和316L材料的化学成分和力学性能分别符合ASTM相应标准和中的规定要求，材料的化学成分和力学性能分别按照相应国内外标准中的规定要求，INCOLOY825板材选用ArcelorMittal、德国VDM、美国SMC、哈氏合金等知名品牌公司进口产品；316L板材选用宝钢、太钢、武钢、舞钢公司产品；

3.2.4根据投标方提供技术参数，除注明外的加工面线尺寸公差均按照GB /1804中的m级精度要求。

3.2.5单件制造完毕后，应保证各组件的表面粗糙度小于6.3。并防止变形，即焊接防变形支撑。

3.2.6气化炉洗涤冷却管进行加工时严格按图纸和工艺技术要求，保证各项尺寸偏差、形位偏差，在规定的范围内，并保证其加工光洁度。凡未注明公差的机械加工尺寸均按IT8的精度要求加工。

3.3焊接要求

3.3.1焊接工艺按JB4708-2000标准评定合格，焊工按国家质检总局《锅炉压力容器压力管道焊工考试规则》持有相应资格证书。

3.3.2焊接时的注意事项：

a）焊前对所焊部件进行清理，特别对焊接坡口及其母材两侧表面20mm范围内的油污、防腐剂等杂质，用丙酮或其他合适的溶剂擦洗干净；

b）准备不锈钢丝刷、刚玉砂轮等专用工具用以清理焊缝表面；

c）打底层焊完后，按JB4730-2005标准经渗透检测I级合格后在进行下一步的施焊。

3.3.3焊接接头表面质量要求如下：

a）不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑及肉眼可见的夹渣等缺陷；

b）焊缝上的熔渣和两侧的飞溅物必须清除；

c）焊缝表面不得有咬边；

d）焊缝与母材应圆滑过渡，不得有影响工艺介质顺利流动的突起和急剧形状变化；

e）角焊缝的焊角高度按图样要求或按较薄件的厚度，外形应平缓过渡；

f) 下降管内壁焊肉打磨与母材平齐。

3.3.4所有焊接采用氩弧焊，对接焊缝100％射线检测，符合JB/T4730-2005Ⅱ级合格。所有焊缝精加工后表面进行渗透检测，并符合JB/T4730 I级合格。

3.4酸洗钝化

3.4.1设备完成后，对所有不锈钢表面应进行处理，表面焊缝等采用钝化膏方法进行钝化处理。

3.4.2制定详细的设备酸洗钝化方案，按HG/T2387-2007《工业设备化学清洗质量标准》的规定检查钝化效果及水冲洗后钝化液、油渍残留量。

3.4.3处理结束后，用干燥、洁净的氮气吹干，并检查确信内外部洁净后，将所有外接管法兰口用干净的塑料膜套上并捆扎、粘贴严密、可靠，防止为油脂或其他脏物污染。

*3.5 板材信息施工过程中保留，不允许清理，否则视为板材来源不明。制造及运输过程中要考虑管道变形问题，并对管道进行防护。

# 4  供货范围及工作范围

4.1供货范围

| 序号 | 材料名称 | 主要材质 | 规格 | 重量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤冷却管 | INCOLOY 825、316L | L=2500+ 4300mm | 约2654Kg | 3根 | 具体见图纸要求 |
| 2 | 焊条 | ENiCrFe-3 | 4.0 | 180Kg |  | 选用进口品牌；作为随机施工材料，价格包含在投标总价中，不单独报价。 |

设备其它附件包括以下内容：

1）吊耳、内部支撑构造；

2）运输用的临时部件应包括：

（a）用于包装运输用的管口盲板、紧固装置；

（b）运输过程中的保护装置。

4.2工作范围

1）对招标方气化炉洗涤冷却管现场测绘；

2）洗涤冷却管制造、检验和试验；

3）焊接工艺评定、设备制造与焊接工艺规程编制；

4）设备运输、贮存时设备的保护和包装；

5）现场安装指导；

6）运行情况跟踪等其它技术服务。

# 5  产品保证

5.1 投标方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的，采用最佳全新的材料和一流工艺制造的，并在各个方面符合本技术协议规定的质量、规格和性能要求。

5.2 承诺的合同设备的质量保证期为：设备验收使用后12个月或货到现场后 18个月，二者以先到者为准。

5.3 合同设备在质保期满前，如因投标方原因造成的质量问题，应免费修复、更换；修复、更换后的零部件质保期如前；如因招标方原因造成的问题，也应及时修复和更换，但费用由招标方承担。

5.4 投标方承担因制造缺陷而造成的设备不能正常操作或操作条件恶化的责任，如出现时应及时对其进行修改或整体更换，并按相关规定承担招标方的损失。

5.5 设备及其附件所使用的材料、制造工艺及检验要求，将不低于国家和行业等制定颁发的相关规定和标准。

# 6  资料交付

6.1竣工资料10套，竣工资料和设备一起送招标方。

竣工资料主要包括：设备图纸、竣工文件；质量证明书（含产品合格证、材质证明单、进口海关手续等）；检测报告（包括制造检验和试验报告、无损检测报告等）、设备装箱单等。

6.2技术审核会同招标方协商后按设备生产进度进行。

# 7  技术与售后服务

7.1售后服务：

7.1.1投标方对设备从出厂到运达招标方交货现场的安全及质量负全部责任。

7.1.2投标方所提供的洗涤冷却管在保质期内投标方免费为用户排除故障，并负责更换未达到合同要求的零件或整机。

7.1.3投标方提供的设备如发生故障，保证在接到用户通知后两小时内给予答复。需要到现场解决问题时，保证在二十四小时内赶到现场进行修理。

7.1.4所有由投标方制造的产品都承担国家质量法所规定的质量责任。

7.2 技术服务：

7.2.1投标方保证按合同规定及招标方的要求，及时派遣具有相关技术和丰富经验的专业技术人员到现场进行技术指导和相关服务，并对招标方的相关人员进行技术培训。

7.2.2投标方保证按合同规定及时向招标方提供准确的设备安装、调试、运行、维护使用说明、相关图纸等所需的技术资料。

7.2.3投标方保证在合同生效后，根据招标方的的需求随时免费提供技术指导、技术培训等技术服务。

# 8  包装及运输

8.1 设备在检验和试验合格后方可进行包装、发货，所采用的包装方法应符合JB/T4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》的规定。

8.2 设备包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

8.3 投标方保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱均有详细标记和装箱清单。

8.4 运输：设备出厂时，设备本体应设置在合适的鞍座上运输，由投标方负责运输。

# 9  交货

9.1 供货周期：合同签订后4个月。

9.2 交货地点：陕西未来能源化工有限公司现场指定地点（陕西省榆林市榆阳区芹河乡马家峁）。

# 10  附件

10.1未来能源气化炉洗涤冷却管图纸