陕西未来能源化工有限公司

煤制油分公司净化装置

变换炉催化剂及惰性氧化铝瓷球

技 术 规 格 书

编    制：

校    核：

审    核：

审    定：

批    准：

2018年1月29日

目  录

1  总则	1

2  工程概况	3

3  采用的标准和规范	3

4  投标方供货范围及工作范围	4

5  产品参数及技术要求	8

6  产品的验收、质量保证、性能考核、检验及试验	13

7  技术服务	15

8  包装、运输、贮存	17

9  交货日期、地点、方式	18

10  附件	18

净化装置变换炉催化剂及惰性氧化铝瓷球技术规格书

# 1  总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司净化装置变换炉催化剂即预硫化耐硫变换催化剂、变换催化剂保护剂（以下简称催化剂）和惰性氧化铝瓷球（以下简称瓷球）的招标。提出了催化剂的性能、制造、成分、检验、试验、供货范围、旧催化剂和瓷球的扒卸、旧催化剂与瓷球筛分、挑拣、包装及运输、新催化剂的装填（包括催化剂、保护剂、瓷球、丝网）及售后服务等方面的要求；

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方必须提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品及及相应服务；对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足；

1.3投标方提供的催化剂、扒卸和装填方案、升温和降温方案、运行指标及保证措施必须满足招标方提供的工艺条件及技术要求；

1.4投标方必须对所提供催化剂是全新的、未经使用的产品，符合最新的国家及行业相关标准和规范的要求。投标方不得提供复新产品，任何阶段发现有虚假行为，投标方必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果；

1.5 投标方的要求

1.5.1投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业，注册资金不得低于1500万元人民币，且通过ISO9001质量体系认证，并提供其相关证明；

1.5.2投标方必须提供在国内水煤浆加压气化50万吨以上甲醇或同类型装置中预硫化耐硫变换催化剂成功运行业绩的证明材料，有效业绩的各项技术参数不低于本技术规格书要求的各项技术参数要求，且在运行调试中未发现质量问题。投标文件中提供相应的业绩证明材料，其业绩证明材料以合同复印件并加盖公司印章为准。业绩表应注明产品供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等；

1.6如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中，否则视为无偏差；如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并报招标方审查，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任；

1.7本技术规格书所使用的标准如与投标方所执行的规范、标准发生矛盾时，应按较新标准执行；

1.8 投标方对所供产品质量及性能负有全部责任，外购的材料投标方应事先征得招标方的认可，但这并不能减免投标方的相关责任。招标方有权参与投标方的外购材料的采购过程，投标方外购材料和产品在定标前必须将定标结果报招标方确认；

*1.9投标方配套催化剂装填厂家须具有相关资质，经营范围必须含有催化剂装填；投标文件中提供配套催化剂装填厂家的资质及装填业绩，业绩注明装填项目名称、装填时间及业主方联系方式，并加盖投标方公章；

1.10投标方保证其提交文件和供货产品的合法性，并不侵犯任何第三方的合法权益（包括专有技术和专利权等），由此产生的责任或纠纷由投标方承担，并免除招标方的全部责任。招标方所供催化剂所涉及到的知识产权等的全部费用均已包含在报价中，投标方应保证招标方不承担有关知识产权等的一切责任；

1.11对于进口材料应有原产地证明材料和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，投标方必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果；

1.12在所供货物的材料、制造、检验、试验、包装运输及服务项目中，投标方必须满足不低于本技术规格书的要求。招标方及其第三方对催化剂的检验、监造行为并不能减免投标方的相关责任；

*1.13投标方在投标文件中应提供详细供货清单、旧催化剂扒卸、新催化剂装填方案及升温开车方案。如果投标方所提供货物的重量虽然已经达到投标时的重量，但是装填体积没有达到招标方的要求，由投标方免费提供所缺的装填量；

1.14投标方所提供催化剂运抵招标方现场后，招标方将组织相关单位和部门共同对货物进行验收。如果投标方未按照要求按时到场，招标方可自行组织验收，投标方须认可验收结果；

1.15投标方提供的技术资料和图纸的文字为简体中文，图纸资料以中文为准，采用国际单位制，进口材料提供的资料翻译成中文随同原文一并提交招标方。文字用OFFICE2003格式、图纸资料用AUTOCAD2004格式；

1.16投标方应严格按照本技术规格书的要求编写投标文件技术部分；

1.17本技术规格书将作为采购合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.18文中涂“*”的条款为重要条款，投标方必须响应。

# 2  工程概况

2.1项目名称：陕西未来能源化工有限公司

2.2工程位置

本项目位于陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区。

# 3  采用的标准和规范

投标方所供催化剂、瓷球及丝网的材料、制造、检验和试验，按下列标准最新版本的要求执行，包括但不限于以下内容：

（1)GB/T 191-2008    《包装储运图示标志》

（2)GB1250-1989     《极限数值化表示方法及判定方法》

（3)GB/T6003.1-2012 《试验筛技术要求和检验》第1部分：金属丝编织网试验筛

（4)GB/T6678-2003   《化工产品采样总则》

（5)HG/2782-2011    《化肥催化剂颗粒抗压碎力测定》

（6）HG/T3683.3-2014  《中华人民共和国化工行业标准工业瓷球——开孔瓷球》

（7）GBT5330-2003   《工业用金属丝编织方孔筛网》

投标方产品企业标准预硫化耐硫变换催化剂化学组成测定

上述标准并未涵盖催化剂、瓷球及丝网在制造、检验、试验和包装运输过程中所使用的全部标准，列出的和未列出的标准都必须按最新标准执行。

# 4  投标方供货范围及工作范围

4.1投标方供货范围

| 1.催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及装填位置 | 催化剂名称 |  |  | 体积 | 备注 | 备注1 |
| 1 | 变换炉上层上部 | 催化剂保护剂 |  |  | 单台5.25m3，共2台 | 无活性 | 投标方免费提供以下配套材料：1、丝网：规格GFW2.5/0.56（平纹）幅宽4.1m，材质0Cr18Ni10Ti，执行标准GB/T 5330-2003，数量80m2 ；2、丝网：规格GFW3.15/0.8（平纹） 幅宽4.1m，材质0Cr18Ni10Ti，执行标准GB/T 5330-2003，数量180m2 ；3、钢丝：规格Φ2钢丝，材质0Cr18Ni10Ti，执行标准GB/T 4240-2009，数量400m；4、钢丝：规格Φ1钢丝，材质0Cr18Ni10Ti，执行标准GB/T 4240-2009，数量400m；5、丝网：规格 丝网6目 ISWG16 幅宽2m，材质316，执行标准 丝网直径取英国标准线规（ISWG）的16号，数量40m2 ；6、钢丝：规格 Φ1钢丝，材质316，执行标准GB/T 4240-2009，数量200m；7、铁桶：规格 容积200L/个，数量200个；8、吨包袋：规格 约1m³/袋，数量100个。 |
| 2 | 变换炉上层下部 | 预硫化耐硫变换催化剂（有氧装填） |  |  | 单台25.1m3，共2台 | 不含碱金属 |  |
| 3 | 变换炉下层 | 预硫化耐硫变换催化剂（有氧装填） |  |  | 单台35.2m3，共2台 | 不含碱金属 |  |
| 2.瓷球 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | Al2O3含量 （%） | 堆密度 （kg/m3） | 体积 （m3） | 备注 |  |
| 1 | 惰性氧化铝瓷球 | KK-Φ25开孔瓷球 | 70～75 | 1550～1800 | 单台8.3 m3，共2台 | 无活性 |  |
| 2 | 惰性氧化铝瓷球 | KK-Φ50开孔瓷球 | 70～75 | 1550～1800 | 单台14.9 m3，共2台 | 无活性 |  |

备注：数量由投标方确定。

4.2 投标方工作范围

4.2.1技术资料提供：

4.2.1.1投标方在投标时提供催化剂技术说明,包括但不限于以下内容：

（1）产品规格、性能及技术参数；

（2）根据招标方技术规格书的要求和提供的催化剂数据单，提供旧催化剂扒卸、新催化剂装填方案、开车或接气方案；

（3）提供详细的计算书及说明；

（4）产品的性能保证值（不低于本技术规格书要求）和期望值；

（5）催化剂使用初期、中期、末期各段进出口温度、水气比、压降、CO含量、气量和平衡温距；

（6）对本次招标催化剂在此工况操作条件下可能产生的其它副反应(包括正常生产和开车情况下)分析和说明；

（7）升温、降温操作、控制指标等说明，包括各阶段速率；

4.2.1.2投标方在投标时提供瓷球技术说明,包括但不限于以下内容：

（1）产品规格、性能及技术参数；

（2）根据招标方技术规格书的要求和提供瓷球数据单，提供瓷球装填方案；

（3）提供瓷球的性能保证值；

（4）提供详细的计算书及说明；

4.2.1.3签订技术协议后一周需提供资料：

（1）投标方应提供投标产品即催化剂、保护剂、瓷球和丝网《使用说明书》、产品质量文件（产品质量文件包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸和性能检验、质量标准等资料）。

（2）根据招标方提供的工艺条件及技术要求，提供催化剂和瓷球的规格、性能、参数，按工况条件提供催化剂和瓷球使用操作手册和方案，该手册应对催化剂和瓷球相关的操作进行描述，包括但不限于下列内容：

①仓储保护；

②催化剂和瓷球的装填；

③正常开车、正常操作、正常停车方案及操作注意事项；

④旧催化剂和瓷球卸载；

⑤操作注意事项；

⑥常出现的问题及预防措施；

⑦其它为正常生产及开车所需的资料；

以上资料提供纸版8份，可编辑电子版1份

4.2.1.4随产品提供资料

（1）投标方供货时随货提供产品分析报告单、产品质量合格证、使用说明书、生产日期、产品质量文件、生产批次、发货清单等文件；瓷球需提供第三方检测报告并加盖公司印章；

（2）产品原材料的采购；

（3）产品的加工制造、包装、运输；

（4）产品的检验、试验并提供检测和试验报告；

（5）催化剂预硫化方法及预硫化产品合格证明；

4.3催化剂、保护剂装填方案及供货数量（以下空白部分投标方填写）

| 序号 | 设备名称及装填位置 | 名称 | 型号 | 颜色 | 堆密度 | 体积，m3 |  | 重量， | 装填高度 | CoO及MoO3含量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kg/m3 | 单台 | 2台 | Kg/m3 | m | %（wt） |  |
| 1 | 变换炉上层上部 | 催化剂保护剂 |  |  |  | 5.25 |  |  |  |  | 没有 活性 |
| 2 | 变换炉上层下部 | 催化剂 |  |  |  | 25.1 |  |  |  |  | 不含碱金属，有氧装填 |
| 3 | 变换炉下层 | 催化剂 |  |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 不含碱金属，有氧装填 |

注：投标方必须保证按照以上装填方案能够完全满足本技术规格书的各项要求；

4.4 耐火球装填方案及供货数量（以下空白部分投标方填写）

| 序号 | 名称 | 体积（m3） | 堆积密度（kg/m3） | 重量（Kg） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KK-Φ25开孔瓷球 | 8.3 |  |  | 单台8.3m3，共两台 |
| 2 | KK-Φ50开孔瓷球 | 14.9 |  |  | 单台14.9m3，共两台 |

4.5原材料供货来源和选用说明（以下空白部分投标方负责填写）

| 序号 | 原料名称 | 形状 | 产地 | 技术规格与牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

4.6 投标方负责旧催化剂、瓷球及保护剂扒卸、装袋及运输、新催化剂装填（含瓷球）及变换炉内附属设施（包括丝网、条栅篦子板等）的拆装工作，内部清理干净检查，所有工作需在3天内完工。

4.6.1负责将新催化剂搬运至现场，旧催化剂卸出后的保护、装袋及运输至招标方指定地点，并提供包装旧催化剂及瓷球的铁桶200个（容积200L/个），吨包袋100个（约1m3/袋）；

4.6.2负责旧催化剂、瓷球卸出后变换炉内清理及现场卫生的清理；

4.6.3负责提供催化剂装卸所有工器具（吊车、叉车、木掀、袋子、防雨布等）、施工人员及其劳动保用品、安全防护器材等；

4.6.4负责旧催化剂卸出过程中的样品采集；

4.6.5新催化剂装填过程中要做好详细记录：包括催化剂装填高度、数量等；

4.6.6负责旧催化剂与瓷球的筛分、损坏瓷球的挑拣、完好瓷球分类装袋。

# 5  产品参数及技术要求

5.1 产品参数

5.1.1预硫化耐硫变换催化剂和保护剂技术参数

| 项目 |  | 催化剂 | 保护剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 颜色 | 浅灰色，灰黑色，黑色 | 白色 |
|  | 规格（直径），mm | 条形，Φ3.5～4.5（参考） | 条形或圆柱形，Φ3.5～4.5（参考） |
| 载体 |  | 镁铝尖晶石 | 化学组成：镁铝尖晶石 |
| CoO%，(m/m) |  | ≥3.0 | -- |
| MoO3%，(m/m) |  | ≥7.0 | -- |
| 堆密度，Kg/m3 |  | 750～1000（最终数据由投标方提供） | 700～1000（最终数据由投标方提供） |
| 孔容，cm3/g |  | ≥0.25 | ≥0.28 |
| 比表面积,m2/g |  | ≥100 | ≥100 |
| 抗压碎强度，N/cm |  | ≥130（平均值） | ≥130（平均值） |
| 转化率，X% |  | ≥92 | -- |
| 起活温度，℃ |  | 200 | -- |
| 吸收率，% |  | -- | ≥20 |

5.1.2瓷球技术参数

| 设 备 名 称 项 目 序 号 |  | 变换炉 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 开孔瓷球KK－Φ25 | 开孔瓷球KK－Φ50 |  |
| 2 | 抗压强度(KN/颗) | ≥5.5 | ≥8.5 |  |
| 3 | 主晶相 | 莫来石-刚玉质 |  |  |
| 4 | 化学组成 | Al2O3：70～75%（wt） 氯根含量：<5ppm；砷化物含量：<5ppm |  |  |
| 5 | 吸水率，% | ≤1 |  |  |
| 6 | 耐酸度，% | ≥98 |  |  |
| 7 | 耐碱度，% | ≥90 |  |  |
| 8 | 耐温度急变（℃） | ≥700 |  |  |
| 9 | 堆密度（Kg/m3） | 1550～1800 |  |  |
| 10 | 执行标准 | 产品制造、检验、验收参照执行HG/T3683.3-2014《工业瓷球-开孔瓷球》。 |  |  |

5.1.3使用条件

本变换工艺采用轴向反应器，变换炉直径3990mm。进入变换炉的原料气工艺参数及出变换炉工艺气体要求如下表

| 变换炉（单台）——操作工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stream Description |  | 进口 | 出口 |
| Phase |  | Vapor | Vapor |
| Temperature | ℃ | 250.0 | 441.0 |
| Pressure | MPa（A） | 3.81 | 3.76 |
| Total Actual Density | KG/M3 | 17.93 | 12.62 |
| Flowrate | KG-MOL/HR | 11390.57 | 11390.57 |
| Total Std. Vapor Rate | M3/HR | 255308.20 | 255308.20 |
| Total Mass Rate | KG/HR | 228658.63 | 228658.63 |
| 水气比 |  | 0.7782 | 0.3369 |
| Composition(v) |  |  |  |
| CO |  | 0.254672 | 0.069028 |
| CO2 |  | 0.103060 | 0.288704 |
| H2 |  | 0.200996 | 0.386639 |
| METHANE |  | 0.000055 | 0.000055 |
| N2 |  | 0.001643 | 0.001643 |
| AR |  | 0.000655 | 0.000655 |
| H2S |  | 0.001089 | 0.001089 |
| COS |  | 0.000055 | 0.000055 |
| NH3 |  | 0.000155 | 0.000155 |
| HCN |  | 0.000001 | 0.000001 |
| METHANOL |  | 0.000000 | 0.000000 |
| H2O |  | 0.437620 | 0.251976 |
| 变换炉工艺条件（单台）——校核工况 |  |  |  |
| Stream Description |  | 进口 | 出口 |
| Phase |  | Vapor | Vapor |
| Temperature | ℃ | 250.0 | 433.3 |
| Pressure | MPa（A） | 3.81 | 3.76 |
| Total Actual Density | KG/M3 | 18.14 | 12.91 |
| Flowrate | KG-MOL/HR | 11049.68 | 11049.68 |
| Total Std. Vapor Rate | M3/HR | 247667.45 | 247667.45 |
| Total Mass Rate | KG/HR | 224248.61 | 224248.61 |
| 水气比 |  | 0.7789 | 0.3495 |
| Composition |  |  |  |
| CO |  | 0.241562 | 0.062682 |
| CO2 |  | 0.114325 | 0.293205 |
| H2 |  | 0.199913 | 0.378793 |
| METHANE |  | 0.000016 | 0.000016 |
| N2 |  | 0.002607 | 0.002607 |
| AR |  | 0.000705 | 0.000705 |
| H2S |  | 0.002747 | 0.002747 |
| COS |  | 0.000142 | 0.000142 |
| NH3 |  | 0.000124 | 0.000124 |
| HCN |  | 0.000001 | 0.000001 |
| METHANOL |  | 0.000000 | 0.000000 |
| H2O |  | 0.437860 | 0.258979 |

备注：以上为设计数据，实际运行中第一水分离器出口压力约为3.4MPa，温度为192～196℃，投标方须根据现场实际运行数据对运行工况进行核算。

5．2技术要求：

5.2.1催化剂技术要求

5.2.1.1催化剂操作弹性必须满足操作工况50%～110%的负荷，同时需满足水气比为0.3～1.0工况下50%～100%的负荷；

5.2.1.2催化剂必须确保变换炉出口温度不超过460℃（无论初期还是末期）；

5.2.1.3催化剂的载体为镁铝尖晶石结构；

5.2.1.4催化剂必须经过焙烧；

5.2.1.5投标方需保证催化剂床层6小时以内580～600℃时对催化剂性能无影响。

5.2.1.6投标方需保证在变换炉入口硫含量不小于200PPm（v/v）时，催化剂必须满足本技术规格书的各项性能要求；

5.2.1.7进变换炉水煤气设置冷激副线，进入下层催化剂水煤气的水气比存在超0.63可能，投标方提供催化剂必须满足此种工况要求；

5.2.1.8预硫化变换催化剂能适应原料气组成的变化；操作灵活，生产操作弹性好；生产安全无风险，操作容易；

5.2.1.9无论初期还是末期进出口床层压差不大于0.05MPa；

5.2.1.10催化剂颗粒径向抗压碎力要求≥130N/cm；

5.2.1.11投标方根据进口条件，按20%余量保证满足出口的CO含量；

5.2.1.12投标方应根据所提供催化剂初期、末期活性和进口气体条件，保证110%操作工况下满足变换炉出口的CO含量,同时用110%校核工况进行校核；

5.2.1.13投标方根据所投标催化剂的收缩系数及装填特点，提供催化剂数量必须保证装填高度，若达不到装填高度由投标方补齐，但不再增加费用；

5.2.1.14催化剂分上下两段装填，上层上部催化剂保护剂要求没有活性；

5.2.1.15投标文件中需提供催化剂预期使用寿命、保证使用寿命，并保证催化剂使用寿命大于两年；

5.2.1.16投标方所提供产品催化剂能适应原料气组成的变化；操作灵活，生产操作弹性好；生产安全无风险，操作容易。

5.2.2瓷球技术要求

5.2.2.1瓷球必须具有高机械强度，满足各种搬运、装卸、内陆运输以及2年以上的户外存储要求；

5.2.2.2 在本技术规格书“5.1.2条”规定的操作条件下不得释放出有害成分；

5.2.2.3 瓷球表面无裂纹、无气泡，在10米高度自由落下无裂纹或破损；

5.2.2.4瓷球经过4～5年高温使用后，经过清洗可再次使用，全程使用年限保证10年以上；

5.2.2.5投标方所生产的瓷球各项指标必须符合国家标准，瓷球强度、粒度和耐温性能必须符合本技术规格书“5.1.2条”中要求；

5.2.2.6 瓷球材料的化学成分、物理性质、制造过程、出厂质量检验符合国家标准HG/T 3683.3-2014。

# 6  产品的验收、质量保证、性能考核、检验及试验

6.1验收方式：

6.1.1 以查验出厂合格证、抽样送检的质检报告、实测、目测及样品对照的方法进行验收。验收中如双方意见不一致时，由投标方委托非投标方归属地具有资质的质检部门进行检测，检测费由投标方负责。如检测不合格，招标方有权退货，投标方承担对招标方因此造成的一切损失；

6.1.2 抽检要求催化剂无破碎、无粉末，包括但不限于包括技术要求及质量保证中的内容；

6.1.3 过磅称量，满足招标方要求的体积立方数和装填重量；

6.1.4 对催化剂和耐火瓷球的化学成分分析；

6.1.5 实际装填高度、数量与装填方案一致。

6.2质量保证

6.2.1

催化剂性能保证

6.2.1.1投标方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的、非复新的，并在各个方面符合技术规格书规定的质量，规格和性能要求；

6.2.1.2催化剂在正常工况条件下，投标方保证提供的催化剂满足本规格书各项技术要求；

6.2.1.3变换炉催化剂的使用寿命至少要保证两年以上，进出口床层压差不大于0.05MPa；变换炉出口温度小于460℃；在正常操作工况条件下,变换炉出口CO浓度保证在≤9.23％(V/V,干基)；在校核工况条件下,变换炉出口CO浓度保证在≤8.46％ (V/V,干基)。

6.2.2瓷球性能保证

6.2.2.1投标方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的、非复新的，并在各个方面符合合同规定的质量，规格和性能要求。

6.2.2.2在正常工况条件下，瓷球使用年限要保证十年以上，耐温度急变≥700℃；KK－Φ25抗压强度≥5.5KN/颗，KK－Φ50抗压强度≥8.5KN/颗；

6.2.2.3因投标方产品质量等问题影响招标方装置正常生产造成减量、停车等事故，由投标方承担责任，赔偿招标方损失，具体按照商务合同执行。

6.3质保期

6.3.1产品的质保期为装置投运后24个月。在质保期内，如催化剂出现质量问题，投标方负责免费进行处理，并承担全额损失；经处理后仍达不到要求或无法处理的，投标方承担包括直接损失和间接损失在内的全部损失；

6.3.2质量保证期内，对因投标方的制造、技术指导或产品缺陷等原因造成招标方生产装置异常或造成减量、停车事故，投标方应及时自费到现场进行免费处理或更换，并对招标方的损失予以赔偿，具体按照商务合同执行；

6.3.3如果在质量保证期内，证明催化剂有缺陷（包括潜在的缺陷），招标方有权根据有关质检部门出具的检验书，向投标方提出索赔。

6.4性能考核

6.2.1性能考核的组织

6.2.1.1在装置运行后六个月内，经投标方和招标方共同确认装置已达到所要求的状态后可以进行考核；

6.2.1.2在性能测试前1个月，投标方应提交测试方案，并经招标方认可，方可作为性能测试程序的基础；

6.2.1.3在性能考核前7天，招标方以传真通知投标方进行性能考核；投标方在接到招标方性能考核通知后，未按照招标方要求按时出席并且未提出特别声明的情况下，招标方可自行组织性能考核，投标方须认可性能考核结果。

6.2.2性能考核的基础

6.2.2.1性能考核的持续操作时间为连续72小时；

6.2.2.2性能考核应有投标方代表在场的情况下，按照性能测试方案进行；

6.2.2.3考核期间，招标方将负责装置所使用的计量仪表完好准确，并经投标方代表检查确认，保证性能考核顺利进行。

6.2.3性能测试

6.2.3.1性能测试结果须满足“进出口床层压差不大于0.05MPa；变换炉出口温度小于460℃；在正常操作工况条件下,变换炉出口CO浓度保证在≤9.23％(V/V,干基)；在校核工况条件下,变换炉出口CO浓度保证在≤8.46％ (V/V,干基)”；

6.2.3.2第一次性能测试达不到性能指标时，由投标方在一个月内进行制定补救措施，然后组织第二次性能测试；第二性能测试再达不到性能指标时，免费对其进行更换，并赔偿对招标方造成的损失。

# 7  技术服务

7.1投标方应派遣具有工程师资质和预硫化耐硫变换催化剂现场服务经验人员前往招标方的现场，负责旧催化剂的扒卸和装袋、新催化剂的装填，并对升温、开车等进行免费的全程指导和技术服务；

7.1投标方应将派遣人员的资料事先以传真方式提供给招标方；

7.3招标方将在需要提供技术服务的前7天以传真的方式通知投标方；

7.4如果出现催化剂质量问题，投标方在接到招标方的通知后8小时内给予答复，如果需要投标方的服务人员现场提供服务，投标方应在36小时内到达现场，紧急情况下24小时内到达现场；

7.5资料提供：投标方应严格按照规定时间提供规定的资料；如招标方另外提出需要相关的资料，投标方也应及时响应，严格按约定的时间提供；

7.6投标方现场服务人员职责

7.6.1 投标方现场服务人员的任务主要包括货物催交、检验、质量问题的处理、装填、参加试运、技术交底和性能验收试验；

7.6.2 在产品装填、开车等工作前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底。因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任；

7.6.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决；如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出具委托书并承担相应的责任，费用投标方负责；

7.6.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

7.6.5 投标方现场服务人员须取得招标方同意，招标方有权提出更换不合格的投标方现场服务人员，投标方必须配合；

7.6.6 投标方现场服务人员的请假或更换必须取得招标方同意；

7.7为使招标方技术人员能熟悉并掌握催化剂的扒卸、装填、升温、开车、运行、等方面的知识，投标方应派遣有一定经验和能力的催化剂工程师负责对招标方技术、操作人员进行免费现场技术培训，培训时间16学时，满足招标方的需求；

7.8投标方提供催化剂扒卸、装填、升温方案及曲线；

7.9如果在使用中发现质量问题，由投标方与招标方共同委托非投标方归属地具有资质的质检部门进行检测，检测费由投标方负责；

7.10投标方应根据其所提供产品的在线运行数据随时进行动力学计算，并参考其他用户的使用经验及时向招标方提供催化剂使用优化建议方案；

7.11投标方每年不少于2次的走访，现场指导生产及催化剂的使用；

# 8  包装、运输、贮存

8.1包装标志、标签、使用说明书

产品出厂应有产品合格证和使用说明书，并标明如下内容：

8.1.1产品名称、标准编号、商标；

8.1.2产品的规格；

8.1.3产品的生产批号和出厂日期；

8.1.4生产企业名称、详细地址；

8.2运输、贮存

8.2.1催化剂

8.2.1.1催化剂采用桶装密封包装运输，必须防冲撞、防潮、防水；

8.2.1.2投标方应对不合适的包装所引起的催化剂的碰撞、磨损、粉碎、受潮等承担全部责任；

8.2.1.3所有的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记、装箱清单、生产日期、生产批次；

8.2.1.4包装桶不能出现凹或凸起，并标清方位和吊装立面；

8.2.1.5必须保证在榆林冬季温度下露天存放6个月不损坏的包装；

8.2.1.6催化剂的包装和运输其它要求应符合JB/T4711-2003的要求；

8.2.2瓷球

8.2.1投标方应提供牢固可靠带内袋的包装，在整个运输期间保证产品不受损坏，不受潮、变质等；

8.2.1.2包装应有一定的强度和防潮措施，必须保证在榆林冬季温度下露天存放6个月不损坏的包装及装填过程中的多次转运、直接吊装的要求；

8.2.3由于投标方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，由投标方负责。

8.2.4运输、装卸时要平稳、轻放，严禁抛掷；

# 9  交货日期、地点、方式

9.1交货期

合同签订后，投标方根据招标方要求发货，并在规定的时间内完成装填；（投标方在具备发货条件前2周书面通知招标方，并按照招标方的回复时间要求发货，且投标方不能收取催化剂保管费）；

9.2交货地点

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司招标方指定地点；

9.3交货方式

地面交货，陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司招标方指定地点。

# 10  附件

附件一：变换催化剂数据单

附件二：变换耐火瓷球数据

附件三：变换炉设备装配图