目  录

1 总则	1

2 工程概况及环境条件	1

3 适用的标准及文件	2

4 投标方供货范围及各方工作范围	2

5 产品技术要求及质量保证	2

6性能保证	3

7 技术资料的交付	3

8 其他约定	3

9 技术服务	4

10 包装和运输	4

11 产品交付	4

# 1 总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司净化装置硫回收斯科特系统用N-甲基二乙醇胺的采购，为N-甲基二乙醇胺的工艺指标、检验、运输、装卸、标定验收及技术服务等方面的技术要求及供货范围、售后服务的要求；

1.2本技术规格书所提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范中的条文。投标方应保证提供的N-甲基二乙醇胺符合本技术规格书和与相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须无条件满足。

1.3投标方要求

1.3.1投标方资格详见招标公告；

1.3.2投标方所提供的产品必须是N-甲基二乙醇胺质量分数≥99.5%，无任何质量问题，无任何劣绩，对所提供的产品负全部责任；同时提供相应的业绩证明材料（其业绩证明材料以合同原件或加盖公司印章的复印件为准）；

1.4如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求；

1.5投标方对所供N-甲基二乙醇胺的质量及性能负有全部责任；

1.6投标方所供N-甲基二乙醇胺知识产权涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，投标方应保证招标方不承担有关N-甲基二乙醇胺知识产权的一切责任。投标方保证其提交文件和供货产品的合法性，并不侵犯任何第三方知识产权，由此产生的责任或纠纷由投标方承担，并免除招标方的全部责任；

1.7签订合同后一周内，投标方将供货计划及运输路线返回招标方予以确认，招标方的确认不减免投标方的责任和义务；

1.8投标方提交文件的计量单位应采用国际单位制，文件使用的语言为简体中文；

1.9投标文件中必须提供权威机构的第三方检验报告原件或加盖公司印章的复印件。

# 2 工程概况及环境条件

2.1 工程概况

招 标 方：陕西未来能源化工有限公司

公司地址：陕西省榆林市榆横煤化学工业区北区

# 3 适用的标准及文件

3.1产品的检验、包装运输等必须遵循本技术规格书性能要求；

3.2生产企业相关制造、检验规范。

# 4 投标方供货范围及各方工作范围

4.1 投标方供货范围

| 名称 | 状态 | 采购净重（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-甲基二乙醇胺 | 液态 | 5 | 200Kg/镀锌桶包装。 |

4.2投标方工作范围，包括但不限于以下内容：

- 根据与招标方签订的N-甲基二乙醇胺商务合同，严格按规定的指标，保质保量为招标方生产或供应合同产品，并按招标方要求供货；

- 参加招标方装置化学品配制、开工、标定等现场技术服务；

- 产品的包装、运输、卸车，并自带卸车用工器具；

- 为招标方到N-甲基二乙醇胺生产现场人员提供工作便利；

- 提供产品合格证及相关检验证明。

# 5 产品技术要求及质量保证

5.1 N-甲基二乙醇胺技术指标

5.1.1  N-甲基二乙醇胺产品的组成成分

| 产品成分 | 含量 |
| --- | --- |
| N-甲基二乙醇胺 | ≥99.5（wt）% |
| 氯化物 | ≤1（ppm wt） |
| 水 | ≤0.4 （wt）% |

5.1.2  N-甲基二乙醇胺的物理性质

| 分子量 | 119.2 |
| --- | --- |
| 20/20°C时的相对密度 | 1.042 |
| 标准大气压下的沸点 | 247.3°C |
| 凝固点 | -21°C |
| 20°C时蒸气压力 | ＜0.01mm汞柱 |
| 25°C时绝对粘度 | 约 76 cP |
| 60°C时绝对粘度 | 约 14 cP |
| 闪点 | 127°C |

5.1.3  N-甲基二乙醇胺的初始凝固点

| 纯MDEA | -21°C |
| --- | --- |
| MDEA和45 % H2O | -28°C |
| MDEA和50 % H2O | -22°C |
| MDEA和60 % H2O | -13.5°C |
| MDEA和75 % H2O | -5.5°C |

5.2 N-甲基二乙醇胺的质量保证

5.2.1产品验收合格后未使用的质量保证期为24个月；

5.2.2产品在质保期满前，如因投标方原因造成的质量问题，投标方必须免费更换；如因招标方原因造成的质量问题，投标方须积极配合更换，费用由招标方承担。

# 6性能保证

6.1产品必须满足Q/ZPMX-2014优级标准及本技术规格书第5.1项所有指标要求；

6.2以招标方现场取样分析为准。

# 7 技术资料的交付

投标方供货时，应包含以下随机资料（每套产品资料纸版6份，电子版1份），至少包括：

7.1质量证明文件；

7.2使用说明书；

7.3产品质量标准及检验方法；

7.4安全技术说明书；

7.5装车清单；

7.6纸版资料6份，其中2份正本，4份副本。每份纸版资料均胶装成册。

# 8其他约定

招标方根据自身需要，有权对N-甲基二乙醇胺的采购量进行增减，增减后的金额按吨单价进行调整。

# 9技术服务

9.1按照技术协议和供货合同的要求，投标方应按招标方的要求将优等N-甲基二乙醇胺产品送达指定地点；

9.2投标方根据招标方的要求在约定的时间内派遣工程技术人员到现场做无偿技术服务。

# 10包装和运输

10.1N-甲基二乙醇胺采用镀锌桶包装，包装物须有牢固的标志：名称、型号、批号、执行标准、净重、商标、生产厂名称，并醒目地标明标准中所要求的标志；

10.2 包装好的产品，严防污染，并且确保现场露天存放1年以上仍完好无损；

10.3 运输形式由投标方自定，在运输过程中所发生的一切责任由投标方承担；但不管采用什么运输形式，投标方必须保证按合同规定日期到货；

10.4 投标方负责产品卸车及卸车所用器具、配套管道及动力源

# 11产品交付

11.1交货日期：接到招标方供货通知后15天内。

11.2交货地点：陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司生产现场。

11.3交货方式：地面交货，陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司现场计量称重为准。